| - 实验背景 |  | - 实验原理 |  | - 操作方法 |  | - 实验仿真 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

X射线衍射实验

实验背景

|  | 实验简介 X射线衍射（XRD）是研究晶体结构的重要技术。1895年伦琴发现X射线，1912年，劳厄首次观察到X射线在晶体中的衍射现象，随后布拉格父子提出布拉格定律，为晶体结构分析奠定了基础。X射线衍射利用X射线与晶体中周期性排列的原子的相干散射，通过分析衍射图谱获得材料的物相、晶格常数、应力、取向等信息，广泛应用于材料科学、化学、矿物学等领域。 | 实验描述 X射线衍射是指当一定波长的X射线照射到晶体材料上时，由于晶体内部原子呈周期性规则排列（即晶格结构），X射线发生相干散射，并在满足布拉格定律的特定方向上产生相长干涉，从而形成衍射峰的现象。 | 教学提示 掌握布拉格定律的几何推导及其物理意义，理解衍射方向与晶体结构的关系；熟悉衍射强度的影响因素（如结构因子、多重性因子、角因子等）；能够根据衍射谱进行物相鉴定、晶格常数计算，并理解X射线与物质相互作用的基本过程。 |
| --- | --- | --- | --- |

实验原理

| 实验原理 |  |
| --- | --- |
| - X射线的产生与性质 X射线产生的条件： (1)以某种方式获得一定量的自由电子； (2)在高真空环境中，通过高压电场使电子加速至高速运动状态； (3)在电子运动路径上设置阳极靶使高速电子突然受阻而停止。 X射线的性质： X射线是一种电磁波，波长范围约为0.01~100 Å，用于衍射分析的波长约为0.5~2.5 Å。X射线具有波粒二象性，穿透能力强，在常见介质中几乎不发生折射。在X射线管中，高速电子轰击金属靶（如Cu、Mo、W），电子动能大部分转化为热能，少部分转化为X射线。 | 2. X射线与物质的相互作用 X射线到达物质后，主要发生散射、吸收和透射等现象。 相干散射：入射的 X 射线光子与原子中束缚较紧的内层电子发生弹性碰撞，光子方向改变，但能量几乎不变，波长不变，这种散射称为相干散射（汤姆孙散射）。相干散射是 X 射线在晶体中产生衍射的基础。 非相干散射：当 X 射线光子与原子中受核束缚较弱的电子发生碰撞时，电子被撞离原子并带走光子的部分能量而成为反冲电子，光子方向改变且能量降低，波长变长，这种散射称为非相干散射（康普顿散射）。由于非相干散射的波长和方向均发生变化，不能产生干涉，因此在衍射图谱上形成连续背底，其强度随sinθλ的增加而增大，对衍射分析产生干扰。 |
| 3. X射线谱的分类 连续X射线谱：当能量为eU的电子与阳极靶的原子碰撞时，电子电子减速过程中辐射出X射线光子。电子可能一次辐射一个光子，也可能多次碰撞辐射多个能量不同的光子，这些光子叠加形成连续谱。实验表明，连续谱的总强度为 I连续=KiZU2 其中U为管电压，i为管流，Z为阳极靶材的原子序数，K为常数（约1.1×10-9~1.4×10-9）。 特征X射线谱：当管流不变而管压升高至某一临界值UK时，连续谱的某些特定波长处出现强度很高的锐锋，它们构成了特征X射线谱。特征X射线谱的波长只取决于靶材原子的种类，与其他因素无关。1914年，莫塞莱发现该规律，并提出莫塞莱定律： 1λ∝KZ-σ 其中λ为特征X射线波长， Z为靶材原子序数，K、σ为常数。 | 4. 布拉格方程的推导 布拉格方程推导： 考虑相邻两个平行晶面 (hkl)，相邻平行晶面的面间距为d。入射 X 射线以掠射角θ（入射方向与晶面的夹角）照射到晶面上，在相邻晶面上产生的反射波之间的光程差为δ=2dsinθ。 当光程差等于入射X射线波长的整数倍时，反射波相位相同，发生相长干涉，即衍射条件为： 2dsinθ=nλ，n=1,2,⋯ 其中d为晶面间距，θ为布拉格角（掠射角，即半衍射角），λ为X射线波长，n为衍射级数。 |
| 5. 单晶衍射方法 劳厄法：采用连续 X 射线照射固定不动的单晶体，利用X 射线波长的连续性，使不同波长的射线满足不同晶面的布拉格条件而产生衍射。用垂直于入射线的平板底片记录衍图案，得到劳厄斑点。 转晶法：采用单色 X 射线照射绕某一轴旋转的单晶体，并用一张以旋转轴为轴的圆筒形底片来记录衍射。转晶法的特点是入射线波长不变，而通过旋转晶体连续改变各晶面与入射线的掠射角θ，以满足布拉格条件。转晶法通常选择晶体某一已知晶轴方向为旋转轴，入射 X 射线与之相垂直，衍射花样呈层线分布。转晶法可测定晶体在旋转轴方向上的点阵周期，通过多个方向的测定可确定晶体的结构。 | 6. 多晶衍射方法 德拜-谢乐法：采用细束单色 X 射线垂直照射多晶粉末圆柱试样，衍射线在空间分布为以入射线为轴的一系列同轴圆锥面，其顶角为 4θ。用以试样为轴线的圆筒状底片记录衍射花样，得到一组弧线对。常用德拜法相机的内径为 57.3mm 或 114.6mm。底片紧贴圆筒内壁，故底片圆环直径近似等于圆筒直径。由德拜法衍射几何图可知： 2l=4θR或θ=2l4Rrad=2l4R×57.30 其中l 为底片上弧线对间距，R为相机半径。底片安装方式有正装法、反装法和不对称装法。 衍射仪法：采用单色 X 射线照射多晶（粉晶）或转动的单晶试样，利用探测器和测角仪记录衍射线的强度与角度，并将信号转化为电信号进行自动记录，或通过计算机进行数据处理与分析。衍射仪主要由X射线发生器、测角仪、探测器、记录器和控制系统组成。 |

| 原理应用 基于衍射峰位与强度的关联，可用于物相鉴定、晶体结构解析、微观应力与晶粒尺寸测定等。 |  |
| --- | --- |
|  | 学习要点： 掌握布拉格方程 2dsin⁡θ=nλ 和结构因子 Fhkl 的概念是核心，通过它们可解释衍射方向与强度分布，是物相分析、晶体结构测定及微观应力研究的理论基础。 |

操作方法

| 操作方法 |  |
| --- | --- |
|  | 选择晶体类型：选择“晶体类型”，“SC ”、“BCC”、“FCC ” |
|  | 观察要点：观察 SC（简单立方）、BCC（体心立方）、FCC（面心立方）三种晶体的XRD衍射峰数量、2θ位置、衍射峰的相对强度（绝对强度会因为不同仪器相差较大）等相关信息；理解结构消光规律，SC无消光（所有 (hkl) 晶面出峰），BCC仅(h+k+l)为偶数时出峰，FCC仅 (h,k,l) 全奇 / 全偶时出峰。 |
|  | 调节晶格常数：滑动“晶格常数”滑块或在矩形框输入晶格常数大小 |
|  | 观察要点：根据布拉格公式 2d·sinθ=nλ(d=ah2+k2+l2,其中d为晶格常数)， a增大→晶面间距 d增大→sinθ减小→峰向低 2θ（左）移动；反之，a减小则峰向高 2θ（右）移动。 |
|  | 调节扫描步长: 滑动“扫描步长”滑块或在矩形框输入扫描步长大小 |
|  | 观察要点：观察步长（2θ采样间隔）对谱线平滑度、分辨率的影响，步长越小（如 0.01°）→采样点越密集→谱线越平滑，峰形细节越清晰；步长越大（如 0.05°）→采样点越稀疏→谱线越粗糙，峰形细节可能会丢失。 |
| 操作提示：调节晶格常数时，建议小幅度（0.01nm级）调整，直观观察峰的连续偏移，验证布拉格公式 2d·sinθ=nλ。观察衍射峰时，结合标注的 (hkl) 晶面指数，理解晶面与衍射峰的对应关系。 |  |